Bestellung von Stahl und Halbzeug für das Feuerverzinken 
gemäss DASt-Richtlinie 022

Anforderungen (zum Übernehmen in Bestellung):

a) Geeignet für Verzinkung gemäss DASt-Richtlinie 022: Insbesondere bei großen Trägerhöhen (> 300mm) auf möglichst geringe Eigenspannung und geringe Unterschiede der Streckgrenze und Kerbschlagzähigkeit zwischen Flansch und Steg achten.

b) Frei von rissähnlichen Fehlern auf der Oberfläche (für Bleche: DIN EN 10163-Teil 2, für Langprodukte: DIN EN 10163-Teil 3 Klasse C, Untergruppe 1).

c) Mindest-Anforderung Zähigkeit bei Profilen:

| Bauteilhöhe | ≤ 300 mm | 300-480 mm | ≥ 480 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Festigkeit | S235 | JR | JR | JR |
|  | S275 | JR | JR | J0 |
|  | S355 | JR | J0 | J0 |
|  | S450 | J0 | J0 | J0 |

d) Der Kaltumformgrad ist festzulegen und anzuzeigen.