Uebersicht Korrosionsschutz Systeme    -     Stahl- und Metallbaukonstruktionen im Freien:

Lebensdauer und Preisindikation für Stahlbau gerade:

Richtpreise können aufgrund von Rohstoff-Notierungen bei Feuerverzinkung und Duplex-Systemen variieren. Preise für Stahlbau gerade ab 15 to

Erwartete Lebensdauer bis zur Grundmetallkorrosion (1) von Beschichtungssystemen nach Klimaklassen:

(1+2) bei Duplex Systemen bis zur Beschädigung der Beschichtung, bis zur Grundmetallkorrosion dauert es wesentlich länger !)

- Schutzdauer nach EN 12944 wird in Jahren bis zur Notwendigkeit der Instandsetzung angegeben.

| mittel (M) | Bedeutet 5 Jahre < 10 Jahre |
| --- | --- |
| lang (L) | Bedeutet 10 Jahre < 20 Jahre |
| sehr lang (VL) | Bedeutet >= 20 Jahre |

EN 12944 und EN 55633: Schichtdicken für Klimaklassen C4 und C5

| Beschichtungs – System | Oberflächen – Vorbereitung: | Grund – Beschichtung: | Schicht-Dicke µm | Deck – Beschich-tungen | Schicht – Dicke µm | Total or-ganische Schicht-dicke µm | An-zahl Schichten | Erwartete Schutz-dauer für Dauer Lang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2K Nasslack auf Stahl | Sandstrahlen SA 2 ½ | 2K – Epoxi Zinkstaub –Grund | 60 µm – 80 µm | 2K EP Zwischen – und 2K PU Decklack | 80 µm 60 µm | 160 - 200 µm | 2 -3 | C3 lang |
| 2K Nasslack auf Stahl | Sandstrahlen SA 2 ½ | 2K – Epoxi Zinkstaub –Grund | 60 µm | 2K EP Zwischen – und 2K PU Decklack | 180 µm | 240 µm | 3 | C4 lang |
| 2K Nasslack auf Stahl | Sandstrahlen SA 2 ½ | 2K – Epoxi Zinkstaub –Grund | 60 µm | 2K EP Zwischen – und 2K PU Decklack | 260 µm | 320 µm | 3 – 4 | C5 lang |
| Pulverlack auf Stahl: | Sandstrahlen SA 2 ½ | Epoxi Pulver Grundierung | 80 µm | Polyester Pulver -Decklack | 80 µm | 160 µm (200 µm) | 2 (3) | C4 lang (1) |
| Pulverlack auf Stahl | Sandstrahlen SA 2 ½ | Epoxi Pulver Grundierung | 100 µm | Polyester Pulver- Decklack | 80 µm | 180 µm (240 µm) | 2 -3 (3) | C5 mittel |
| Duplex Nass lack (A7.12): | Feuerverz. / Sweepen | 2K Epoxi Grundierung | 80 µm | 2K PU Decklack | 80 µm – 160 µm | 160 µm – 240 µm | 2 -3 | C4 lang (2) |
| Duplex Nasslack: | Feuerverz. / Sweepen | 2K Epoxi Grundierung | 80 µm | 2K EP Zwischen – und 2K PU Decklack | 80 µm | 320 µm | 3 | C5 lang |
| Duplex Pulverlack | Feuerverz. / Sweep-Blasting | Epoxi Pulver Grundierung | 100 µm | Polyester Pulver -Decklack | 60 µm | 160 µm (180 µm) | 2 (3) | C4 lang (1) |
| Duplex Pulverlack | Feuerverz. / Chromatieren. | Epoxi Pulver Grundierung | 100 µm | Polyester Pulver -Decklack | 60 µm | 160 µm (180 µm) | 2 (3) | C5 mittel (1) |
| Feuer-verzinkung | EN 1461, chem. Vorbeh. | Metallisches Zink | 85 µm | Mindestschicht FV für C5 lang: | 140 µm | 1 | C5 lang (3) |

- Pulverlacke: Galvaswiss empfiehlt bei Pulverlacken min. 180 bzw. 200 µm  in 3 Schichten für Klimaklasse C4 , lang bzw. erhöhte Schichtdicken und Anzahl Schichten wie bei Nasslack.  Im Strassenausrüstungsbereich generell die roten Werte befolgen.

- Duplex-Nasslack: Galvaswiss empfiehlt min. 240 µm für Strassen-Anwendung bzw. in Klimaklasse C4, Schutzdauer lang.

- C5i Feuerverzinkung: Mikroklima pH-Wert innerhalb pH 5.5 und pH 11. weitere mikroklimatische Bedingungen siehe Norm

Uebersicht Klimaklasse, Kosten und Lebensdauer von Korrosionsschutzsystemen:

|  | (5) Feuerverzinkung: wenn Mikroklima ausserhalb pH 5.5 < pH < 12.5: zusätzliche Schutzanstriche notwendig. |
| --- | --- |

| C3 mässig (im Zweifelsfall Beratung durch Fachperson) | Atmosphären mit mässiger Verunreinigung (städtische Gebiete): Industrie, Brücken | Produktionsräume mit hoher Feuchte und kleiner Luftverunreinigung: Lebensmittelherstellung, Molkereien, Brauereien, Wäschereien, Eisstadien |
| --- | --- | --- |

| C4 stark (Beratung durch Fachperson) | Atmosphären mit starker Verunreinigung: tausalzbelastete Brücken, Brücken über Flüsse, Kläranlagen, hinterlüftete Fassaden an Hauptstrassen, Küstengebiete | Gebäude oder Bereiche mit hoher Feuchte und/oder hoher Luftverun-reinigung: Chemieanlagen, Hallenbäder, Käsereien, Kehrichtverbrennungsanlagen |
| --- | --- | --- |
| C5-I sehr stark (Industrie, Beratung durch Fachperson) | Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre Meerwasser im Gischt-Bereich, Bohrinseln etc. (C5-M) | Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung: Galvanikbetriebe, Beizereien |

Schichtdicken-Angaben können von der Norm leicht variieren ! Es handelt sich um Erfahrungswerte von mcs.

Duplex Systeme weisen eine deutlich höhere Lebensdauer bis zum Eintritt von Grundmetallkorrosion auf ! Die Normangabe bezieht sich bei Duplex-Systemen auf die Lebensdauer der Farbbeschichtung auf Zink, ist diese teilweise zerstört, schützt noch lange die Feuerverzinkung.

Klimaklasse C4 lang oder C5 mittel (2) – Langzeit - Korrosionsschutzsystem: 
Bauwerke und Konstruktionen aus Stahl und Metall, die im Stadt-, Industrie- und Strassenklima über 35 Jahre ohne Grundmetallkorrosion überdauern müssen.

Langzeit - Korrosionsschutzsystem für Stahl- und Metallbauteile (über 35 Jahre): 
Duplexsystem, bestehend aus  Feuerverzinkung plus  2 x 2K Nasslackierung oder 2 x Pulverlackierung

|  | Duroplex2 / Thermoplex2 System: Stahlbauteil mit Korrosionsschutz auf Basis Feuerverzinkung plus Epoxi-Zwischen und Polyurethan oder Polyester Decklack (EN ISO 1461 / 12944-5) | Einheit: | Duroplex (Nass- lack) | Thermo-plex 2 (Pulver- lack) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerverzinkung nach EN 1461 (Metallbau min. 55 um, Stahlbau min. 85um) |  | 85 um | 85 µm |
|  | Stahlbau: Duplex-gerechtes Verputzen: grobe Pickel und Zinkanhäufungen verschleifen. Metallbau: Duroplex- Feinverputz-Finish: Sichtflächen von Pickeln, Zinkläufen etc. schleifen |  |
|  | Oberflächenvorbereitung Feuerverzinkung: Sweep-Strahlen, Normreinheitgrad Sa 21/2 entspr. EN ISO 12944-4 |  |  |  |
|  | 1 x 2K – Epoxi Grundbeschichtung oder Epoxi – Pulver – Grundierung |  | 100 µm | 80 µm |
|  | 1 x 2K – Polyurethan Decklackierung oder Polyester – Pulver-Decklack |  | 60 µm | 80 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke (EN 12944) | m2 | 245 µm | 245 µm |

|  | Farbton: RAL, NCS, mcs, DB-Eisenglimmer etc. | Alle | teilw. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stahlbau: Preis pro m2 / Geländer: Preis pro Laufmeter (lfm) / Metallbau / Schlosserteile: | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

(2) für C5i: Siehe Ausschreibungstext unten Thermoplex 3

Die Praxiswerte der Schichtdicke bei Stahlbau können entsprechend Konstruktion und Stahlsorte bis ca. 500 um betragen. 
Stahlbau hat naturgemäss eine höhere Zinkannahme.

# Infotext Duroplex / Thermoplex 2   Langzeit – Korrosionsschutzsystem für Stahl- und Metallbau:

Langzeit - Korrosionsschutz mit Hohlraumschutz bestehend aus massivem metallischem Zink (Feuerverzinkung) mit zusätzlichen Farbbeschichtungen (Duplex-System). Feuerverzinkung gem. EN ISO 1461, Beschichtungssystem gem. EN ISO 12944-5.. Einsatz in Korrsivitätskategorie C4 (hohe Schutzdauer in Industrieluft) und C5i (hohe Schutzdauer in aggressivem Stadt- und Industrieklima). Die Schichtdicke kann beim 2-Schicht System je nach Aggressivität des Klimas auf ca. 2 x 80 (m oder 3 x 80 µm erhöht werden (C5i – lang).

2K-Nasslack Polyurethanharze oder Pulver Polyester-Decklacke bieten eine gute Glanz- und Farbtonhaltung, Abriebwiderstand und Schlagfestigkeit. Für ästhetische, aggressivem Klima ausgesetzte Anwendungen im Langzeit-Korrosionsschutz geeignet. Im Nasslack sind meist mehr Farb-Variationen bei Metallisé- und Eisenglimmerlacken möglich.

Wirtschaftliches, sehr ästhetisches Korrosionsschutzsystem für alle Stahl- und Metallbauanwendungen im Freien mit erhöhter Belastung (z.B. Lärmschutzwände, Strassenausrüstung, Industrieanlagen, Fahrzeuge, Stahlbauten in aggressiver Umgebung  (C5i): Tunnelausrüstung, Chemie-Anlagen etc.). Die unterhaltsfreie Objektnutzungsdauer in Klimaklasse C4 liegt über 40 Jahre. in aggressiver Umgebung mit Unterhaltsfreiheit über Jahrzehnte ohne Sanierung.

Nasslack Variante für kleinere Mengen und wo dekorative Effektlacke (Metallisé und Eisenglimmer) zum Einsatz kommen.

Garantie: Duroplex / Thermoplex 2:  5 Jahre Lackierung, 10 Jahre Grundmetallkorrosion 
                (je nach Schichtdicke ist eine andere Garantie möglich).

Für Teile im Erdreich / mit Dauerfeuchtigkeitsbelastung: spezielle Systeme auf Anfrage.

|  | Allgemeiner Ausschreibungstext zu Werkskorrosionsschutz Duplex-Systeme: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Entgraden und Kanten brechen Bei Feuerverzinkung: Verzinkungsgerechte Konstruktion und Schweissung. Bei Stahlbau /Feuerverzinkung: ev. Richtarbeiten von Stahlbauprofilen auf eine Toleranz von 1% - 2%. |  |
|  | Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern usw.) feuerverzinkt gemäß DIN 267-10. Muttern 2/10 bis 3/10 unterschritten, schwarz. |  |

Teiledimensionen: alles was verzinkt werden kann (bis ca. 24m für gerade Träger, 16m für 2-3 dimensionale Stahlkonstruktionen, Rohre bis ca. 2m Ø, Rahmen bis ca. 4.5m Höhe (ab 3,5m nur noch Nasslack), Stückgewicht bis ca. 16 Tonnen.

Klimaklasse C3 lang

Korrosionsschutzsystem für Stahlbauteile (15 – 20 Jahre): 
Nasslackierung auf gestrahlte Stahloberfläche,  
1 x 2K – Epoxi - Grundierung  und 1 x  2K Polyurethan - Decklackierung

|  | 2-Schicht - System Nasslack System: Stahlbauteil mit Korrosionsschutz auf der Basis 2K -Epoxidharz und 2K –PU Decklack, 2-Schicht System (EN ISO 12944-5). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oberflächenvorbereitung: Strahlen, Normreinheitsgrad Sa 21/2 gemäß EN ISO 12944-4. oder chem. Vorbehandlung (alkal. Entfetten, Sprühbeizen, Phosphatieren, Chromatieren od. vergleichbar). |  |  |
|  | 1 x 2K Epoxidharz Grundbeschichtung |  | 100 um |
|  | 1 x 2K PU Deckbeschichtung |  | 60 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke EN 12944 |  | 160 µm |

|  | Die gesamte Konstruktion ist korrosionsschutzgerecht zu konstruieren und zu fertigen siehe allg. Ausschreibungstext. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Farbton: (RAL, NCS, mcs, DB etc.) |  |  |
|  | Preis pro m2 Oberfläche | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

Infotext:

2-Schicht Beschichtungssysteme bestehend aus Sandstrahlreinigung, 2K Epoxi-Grund und 2K-PU Decklack sind geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C3 (lange Nutzungsdauer) und C4/C5 (mittlere Nutzungsdauer). Sie weisen entsprechend Schichtstärke eine recht hohe Schutzdauer auf. Polyurethanharze sind aesthetisch und wetterfest (gute Farb- und Glanzhaltung).

Es steht die gesamte Farbpalette für Nasslacke, inkl. Eisenglimmer und Metallisé Lacke zur Verfügung.

Günstigstes, aesthetisches System für den Einsatzin im Freien. Kurze Lieferfristen.

Garantie: i.d.R. SIA 118, 2 + 5 Jahre.

Klimaklasse C2 lang

Korrosionsschutzsystem für Stahlbauteile Innenbereich und indirekt bewittert: 
Pulverlackierung auf gestrahlte Stahloberfläche,  1 x Polyester - Pulverbeschichtung

|  | Ferrostyle 1 System: Stahlbau mit Korrosionsschutz auf der Basis Polyester – Pulverlackierung angelehnt an EN ISO 12944-5. | Einheit: | Menge: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oberflächenvorbereitung: Strahlen, Normreinheitsgrad Sa 21/2 gemäß EN ISO 12944-4. oder chem. Vorbehandlung alkal. Entfetten, Sprühbeizen, Chromatieren, Phosphatieren. |  |  |
|  | 1 x Polyester - Pulver Deckbeschichtung |  | 70 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke EN 12944 |  | 70 µm |

|  | Die gesamte Konstruktion ist korrosionsschutzgerecht zu konstruieren und zu fertigen siehe allg. Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Farbton: (NCS, RAL etc.) |  |  |
|  | Preis pro m2 Oberfläche: | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

Infotext Ferrostyle 1:

Ferrostyle 1 ist in den Anschaffungskosten eines der günstigsten, aesthetischen Korrosionsschutz – Systeme. Durch die Industrielle Pulverlackierung werden in einem Arbeitsgang Schichtstärken von 60 – 80um erzielt. Dies bietet langjährigen Schutz für indirekt bewitterte Konstruktionen (z.B. hinter der Fassade und in trockenen Bereichen). Als Korrosionsschutzsystem im Freien ist es nur für mittlere und kürzere Nutzungsdauern geeignet.

Ferrostyle ist gegenüber einer Zinkstaubgrundierung wesentlich aesthetischer, es steht die Farbpalette für Pulverlacke zur Verfügung.

Günstigstes, aesthetisches System in der Erstbeschaffung mit rel. kurzen Lieferfristen. Teilegrösse bis 22m Länge, 3.2m Höhe und 1.5m Breite. Garantie: in Klimaklasse C2 gem. SIA. Nicht ggeignet für direkte Bewitterung, jedoch für indirekt bewittert wie z.B. Stahlbau hinter der Fassade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimaklasse C3 lang

Korrosionsschutzsystem für Stahlbauteile in der freien Bewitterung (15 – 20 Jahre): 
2- Schicht Pulverlackierung auf gestrahlte Stahloberfläche (1 x Epoxi - und 1 x Polyester – Pulverlack)

|  | Ferrostyle 2 System: Stahlbauteil mit Korrosionsschutz auf Basis Epoxidharz und Polyester – Pulverlack, 2-Schicht System angelehnt an EN 12944-5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oberflächenvorbereitung: Strahlen, Normreinheitsgrad Sa 21/2 gemäß EN ISO 12944-4. oder chem. Vorbehandlung (alkal. Entfetten, Sprühbeizen, Phosphatieren, Chromatieren od. vergleichbar). |  |  |
|  | 1 x Epoxidharz Pulver Grundbeschichtung |  | 80 um |
|  | 1 x PES- Pulver Deckbeschichtung |  | 60 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke EN 12944 |  | 140 µm |

|  | Die gesamte Konstruktion ist korrosionsschutzgerecht zu konstruieren und zu fertigen siehe allg. Ausschreibungstext. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Farbton: (NCS, RAL, mcs - teilweise etc.) |  |  |
|  | Preis pro m2 Oberfläche | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

Infotext Ferrostyle 2:

Ferrostyle 2 ist ein 2 - Schicht Pulverbeschichtungssystem auf gestrahlte Stahloberfläche, das geeignet ist für den Einsatz im Stadt – und Industrieklima (lange Nutzungsdauer) und im aggressiven Industrieklima (höchste Beanspruchung) für mittlere Nutzungsdauern.

In den Anschaffungskosten liegt es durch den industriellen, automatisierten Fertigungsprozess recht günstig. Mit über 140um Schichtdicke bietet Ferrostyle 2  langjährigen Schutz für indirekt und direkt bewitterte Konstruktionen. Als Korrosionsschutzsystem im Freien ist es für mittlere bis lange Nutzungsdauern in Stadt- und Industrieklima einsetzbar.  Polyester Pulverlacke sind kratz- und abriebfest und sehr zäh.  Ferrostyle ist aesthetisch:  Es steht die gesamte Farbpalette für Pulverlacke zur Verfügung.

Günstigstes, aesthetisches System auch für den Einsatzin im Freien. 
Rel. kurze Lieferfristen.  Teilegrösse bis 22m Länge, 3.2m Höhe und 1.5m Breite.

Garantie: SIA 118;   2 + 5 Jahre. Erhältlich sind Pulverlacksysteme die die Prüfanforderung nach EN12944-6 für Korrosivitätsklasse C5i, Nutzungsdauer lang, auf gestrahltem Stahl erfüllen. Empfohlener Bereich: max. C4 lang.

Schichtaufbau Ferrostyle:

Klimaklasse C4 lang

Korrosionsschutzsystem für Stahlbauteile in der freien Bewitterung (20 – 30 jahre): 
3- Schicht Pulverlackierung auf gestrahlte Stahloberfläche (2 x Epoxi - und 1 x Polyester – Pulverlack)

|  | Ferrostyle 3 System: Stahlbauteil mit Korrosionsschutz auf Basis Epoxidharz und Polyester – Pulverlack, 3-Schicht System angelehnt an EN 12944-5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oberflächenvorbereitung: Strahlen, Normreinheitsgrad Sa 21/2 gemäß EN ISO 12944-4. oder chem. Vorbehandlung (alkal. Entfetten, Sprühbeizen, Phosphatieren, Chromatieren od. vergleichbar). |  |  |
|  | 1 x Epoxidharz Pulver Grundbeschichtung |  | 60 um |
|  | 1 x Epoxidharz Pulver Zwischenbeschichtung |  | 60 um |
|  | 1 x Polyester Pulver Deckbeschichtung |  | 60 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke EN 12944 |  | 180 µm |

|  | Die gesamte Konstruktion ist korrosionsschutzgerecht zu konstruieren und zu fertigen siehe allg. Ausschreibungstext. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Farbton: (NCS, RAL, mcs - teilweise etc.) |  |  |
|  | Preis pro m2 Oberfläche | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

Infotext Ferrostyle 3:

Ferrostyle 3 ist ein 3 - Schicht Pulverbeschichtungssystem auf gestrahlte Stahloberfläche, geeignet für den Einsatz im Stadt – und Industrieklima (lange Nutzungsdauer) und im aggressiven Industrieklima (höchste Beanspruchung) für mittlere Nutzungsdauern.

In den Anschaffungskosten liegt es durch den industriellen, automatisierten Fertigungsprozess recht günstig. Mit über 180um Schichtdicke bietet Ferrostyle 3  langjährigen Schutz für indirekt und direkt bewitterte Konstruktionen. Als Korrosionsschutzsystem im Freien ist es für lange Nutzungsdauern in Stadt- und Industrieklima einsetzbar. Mit höherer Schichtdicke (ab 240 µm) auch geeignet auch für aggressive Bereiche mit Tausalz, Kondensation, und Chemikalienbelastung.  
Polyester Pulverlacke sind kratz- und abriebfest und sehr zäh.  Ferrostyle ist aesthetisch:  Es steht die gesamte Farbpalette für Pulverlacke zur Verfügung.

Durch den industriellen, teilautomatisierten Herstellungsprozess sehr wirtschaftliches, hochwertiges und aesthetisches Korrosionsschutzsystem für hohe Anforderungen. 
Rel. kurze Lieferfristen, montagefreundlich. Ausbesserungsfarbe wird mitgliefert, Pulverlacksysteme können wie 2K-Nasslacksysteme ausgebessert werden.  
Teilegrösse bis 22m Länge, 3.2m Höhe und 1.5m Breite.   Garantie: SIA 118;   2 + 5 Jahre.

Erhältlich sind Pulverlacksysteme die die Prüfanforderung nach EN12944-6 für Korrosivitätsklasse C5i, Nutzungsdauer lang, auf gestrahltem Stahl theoretisch erfüllen. Reine Lacksysteme erreichen jedoch nicht die lange Unterhaltsfreiheit wie bei Duplex-Systemen (Feuerverzinkung plus Lackierung).

Klimaklasse: C5i lang  - Langzeit-Korrosionsschutzsystem:

Konstruktionen aus Stahl und Metall in aggressivem Klima: Industrie- und Strassenklima mit Dauerfeuchtigkeit, Chemikalienbelastung etc.  Nutzungsdauer über 35 Jahre.

Langzeit - Korrosionsschutzsystem für sehr aggressive Umgebung.

|  | Duroplex 3 / Thermoplex 3 Korrosionsschutzsystem für Stahlbauteile / Bereiche in aggressivem Klima / Bereiche mit erhöhter Feuchtigkeit. System: Feuerverzinkung plus 2 x Epoxi-Zwischen und 1 x Polyurethan oder Polyester Decklack (EN ISO 1461 / 12944-5) | Einheit: | Duroplex (Nass- lack) | Thermo-plex3 (Pulver- lack) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerverzinkung nach EN 1461 (Metallbau min. 55 um, Stahlbau min. 85um) |  | 85 um | 85 µm |
|  | Stahlbau: Duplex-gerechtes Verputzen: grobe Pickel und Zinkanhäufungen verschleifen. Metallbau: Duroplex- Feinverputz-Finish: Sichtflächen von Pickeln, Zinkläufen etc. befreien. |  |
|  | Oberflächenvorbereitung Feuerverzinkung: Sweep-Strahlen, Normreinheitgrad Sa 21/2 entspr. EN ISO 12944-4 |  |  |  |
|  | 2 x 2K – Epoxi Grundbeschichtung oder Epoxi – Pulver – Grundierung |  | 160 µm | 140 µm |
|  | 1 x 2K – Polyurethan Decklackierung oder Polyester – Pulver-Decklack |  | 80 µm | 60 µm |
|  | Gesamt Mindestschichtdicke (EN 12944) |  | 325 µm | 285 µm |

|  | Farbton: RAL, NCS, mcs, DB-Eisenglimmer etc. | Alle | teilw. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stahl- Metallbau: Preis pro m2 Oberfläche, Geländer: Preis pro Laufmeter Geländer: | CHF/m2 |  |
|  | Ausbessern von Transport-/Montageschäden pauschal: | CHF |  |

Die Praxiswerte der Schichtdicke bei Stahlbau können entsprechend Konstruktion und Stahlsorte bis ca. 500 µm betragen. 
Stahlbau hat naturgemäss eine höhere Zinkannahme.

# Infotext Duroplex 3 / Thermoplex 3  Langzeit – Korrosionsschutzsystem für Stahl- und Metallbau:

Korrosionsschutz mit Hohlraumschutz bestehend aus massivem metallischem Zink (Feuerverzinkung) mit zusätzlichen Farbbeschichtungen (Duplex-System). Feuerverzinkung gem. EN ISO 1461, Beschichtungssystem gem. EN ISO 12944-5. Geeignet für den Einsatz in der Korrsivitätskategorie C4 (hohe Schutzdauer in Industrieluft) und C5i (hohe Schutzdauer in aggressiver Industrieluft mit häufiger Kondensation, Dauerfeuchtigkeit, Chemikalienbelastung, mechanischer Belastung wie Fahrtwind und Stäube etc.).  Für alle Stahl- und Metallbauanwendungen im Freien oder in aggressiver Umgebung mit sehr hoher Belastung (z.B. Strassenausrüstung, Industrieanlagen, Fahrzeuge, Tunnelausrüstung, Chemie-Anlagen etc.). Unterhaltsfreie Objektnutzungsdauer in Klimaklasse C4 liegt über 40 Jahre. Grosse Sicherheit für längste Nutzungsdauern.

Gute Glanz- und Farbtonhaltung, Abriebwiderstand und Schlagfestigkeit. Für ästhetische, aggressivem Klima und erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzte Anwendungen.

Für Anwendungen mit Erdberührung und Dauer-Wasserbelastung: zusätzliche Dickschicht-Teer-Anstriche, Zwischengrundierungen, Manschetten von mind. 200 - 300 µm empfohlen.  Garantie: Duroplex 3/ Thermoplex 3:  6 Jahre Duplex-Beschichtung, 12 Jahre Grundmetallkorrosion auch im Feuchtigkeitsbereich möglich (entspr. Schichtdicken).

|  | Für erdberührte Teile: Zusatzanstriche notwendig. (i.d.R. plus 150 - 300 µm Zusatzanstriche oder erhöhte Zwischen – Grundierungen im Erdübergangsbereich ) Kunststoff-Manschetten |
| --- | --- |